黄冈师范学院本科生毕业论文综合成绩评定

院（系）：  化学化工学院

| 学号 | 2018240340134 | 学生姓名 | 徐心悦 | 专业 | 化学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业论文题目 | 基于松球的碳点制备及荧光性能研究 |  |  |  |  |
| 签字时间应该在答辩评语上的时间后如2024年5月28日 摘要 碳量子点是一类具有优良的发光性能的碳纳米材料，因为它具有毒性低、生物相容性好、光稳定性好等优点，在化学、物理、生物学和其它领域有良好的应用前景，备受研究者的青睐。在本研究中，以废弃物松球作为碳源，先采用炭化法，再用水热法，制备出了碳点。探究了炭化温度、炭化时间等因素对碳点荧光强度的影响。发现炭化温度为450 ℃，炭化时间为2.0 h，水热反应用量为0.06 g，反应釜中反应时间为24 h时，合成的碳点荧光强度最强。在日光下，碳点胶体呈淡黄色，在紫外光照射下，会发出蓝色荧光。用粉末X-射线衍射仪对碳点的结构进行表征，发现所制备的碳点是无定型碳。对其荧光性能进行探究，发现其最大激发波长为330 nm，最大发射波长为 420 nm。测定了不同激发波长下的发射光谱，发现其最大发射波长对发射波长有一定的依赖性。讨论了酸度对碳点荧光强度的影响，发现荧光强度并没有随着酸度的变化而变化，在一定范围内比较稳定。还探讨了常见金属离子对荧光强度的影响，发现Cu2+会使碳点荧光强度降低，但其它金属离子对荧光强度影响较小。进一步的研究表明，碳点荧光猝灭的程度与Cu2+浓度有较好的线性关系，线性范围较宽。将此发现应用于自来水中Cu2+的检测，得到自来水中Cu2+的含量为0.8704 mg/L。利用加标回收法对此方法的准确度进行表征，计算得到回收率为104.5%，结果令人满意。 |  |  |  |  |  |
| 成绩评定 项目 (权重); 指导教师评定成绩(40%); 评阅教师评定成绩(20%); 答辩小组评定成绩(40%); 总分 (100). 成绩; 90.0; 88.0; 87.0; 88.0. 综合成绩评定： 分数 88.0 等次 良好 院长（系主任）（签名）： 2024年 5 月 28 日 |