学号：2018240340134

文献综述后面应该有指导教师文献综述评语，没有的请补齐

本 科 生 毕 业 论 文（设 计）

文献综述

注意：综述标题与正文题目应该不同！！！

| 题 目: | 荧光碳点的制备及其应用研究进展 |
| --- | --- |
| 作者姓名: | 徐心悦 |
| 专业班级: | 化学1801班 |
| 指导教师: | 蒋小春 副教授 |

化学化工学院

二零二二年四月

要有综述标题（宋体3号，加粗）、作者及单位（宋体小四号），其余要求同正文

荧光碳点的制备及其应用性能的研究

徐心悦

化学化工学院  化学1801

不缩进，

摘要：自碳点被发现以来，碳点就一直受到国内外学者的广泛关注。碳点是一种新型的荧光纳米材料，至少在一个维度上的直径小于10 nm，其骨架为sp2或sp3的C、N、O构成。碳点与传统半导体量子点相比，碳点不含重金属元素，因此不具有高毒性，可应用到生物成像以及荧光靶向定位领域。近年来,以环境友好、可再生的生物质资源特别是生物质废弃物作为碳源合成碳点越来越受到科研工作者的关注,越来越多的生物质被用来合成碳点。几乎所有水果(皮)和蔬菜被用来尝试并成功合成碳量子点，华中农业大学韩鹤友教授等人以西瓜皮为原料成功合成高质量的碳点。甜椒、柚子皮、橙汁、卷心菜、土豆、大蒜、柠檬皮、香蕉皮、橘子皮、芒果皮、苹果籽、谷壳等越来越多的农作物及农作物废弃物被用来制备碳基量子点，甚至蟹壳、虾壳、鱼鳞等动物废弃物也被用于碳点的制备。本文总结了荧光碳点的主要合成方法以及碳点的应用前景。

不缩进，

关键词：碳点；应用；性能

1.碳点

碳元素是自然界最常见的元素之一，碳点(Carbon dots，CDs)，是一种新型的荧光纳米材料，其尺寸小于20纳米，主要由无毒的C、O、N元素组成。于2004年由Xu等[1]在用电泳法纯化产物时发现，2006 年由孙亚平教授以CDs命名[2]。碳点作为纳米材料，它通常具有多种轨道杂化特性。量子点是一种半导体的纳米粒子，一般是由Ge和Pb的混合物中提取出来的，其中掺杂了重金属，对环境有很大的危害而且存在着不可忽视的毒性，因此在生物学的研究中受到了很大的限制。而CDs作为一种新型的荧光纳米材料，除了具备传统量子点已有的优势，还具有毒性低、生物相容性好、光稳定性优异以及化学惰性好[3]等特点,因此，碳点是潜在以替代量子点的良好选择。也是这样的优势使得其在生物传感器、生物成像、金属传感器、医学成像设备和离子检测[4]等方面极具潜力。

2.荧光碳点的制备方法

自碳点被发现以来，用于制备碳点的方法有自下而上法、自上而下法和生物质衍生法。自下而上法包括微波辅助法[5]、水热法[6]、化学氧化法[7]和热解法[8]等。自上而下法主要包括电弧放电方法[1]、激光刻蚀方法[9]和电化学合成法[10]等。生物质衍生法生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等。近各种各样的方法都已成功用于制备碳点。本文采用先炭化后水热的方法，以来源丰富且价格低的松球作为原材料，成功制备碳点。水热合成法作为一种传统的化学方法，其操作简便、选择性好、成本低廉、所用仪器设备能耗低，被认为是最简单、最经济的制备方法之一。实验过程简单、无污染，符合绿色环保的可持续发展理念。

2.1自下而上法

自下而上的合成方式通常是对有机小分子前驱体进行碳化或聚合来制备碳点，这类方法可以更加精细地控制合成条件和产生的碳点的形貌及粒径，达到对碳点荧光性质进一步控制的目的，因而在近几年的研究中备受关注。目前，碳量子点“自下而上”的制备方法主要有：微波辅助法[5]、水热法[6]、化学氧化法[7]、热解法[8]。

2.1.1微波辅助法

Zhu等人[11]报道了用简单的微波加热法制备碳点,主要步骤包括：将PEG200和糖类(如葡萄糖,果糖)在水中混合均匀形成透明的溶液，在500W微波下加热2~10分钟。溶液颜色随反应时间从无色变成暗褐色。制备的碳点显示出尺寸和荧光特性与微波加热持续的时间相关的特性。加热的时间较长则得到的荧光碳点尺寸稍有变大,荧光发射波长也会变长。微波加热法的优点是操作简单、快速便捷，但其缺点是非热效应和超热效应等微波现象会影响合成产物的均匀性。

2.1.2水热法

Sahu等人用水热处理橙汁的方法合成了尺寸约为3nm的荧光碳点[12]。该荧光碳点发射绿色荧光，荧光量子产率为26%。研究者们认为橙汁中所含有的蔗糖、葡萄糖、果糖、柠檬酸和抗坏血酸充当了碳源的角色。Dong课题组以豆奶为原料，通过水热技术制备了粒径为13-40 nm的荧光氮掺杂碳点[13]。Liang课题组用300℃水热处理低成本的有机物如TRIS、EDTA、甘氨酸、戊二胺等2h合成了荧光碳点，并发现若以既含氨基又含羧基的有机物为原料，则得到的荧光碳点具有较高的荧光量子产率[14]。

2.1.3化学氧化法

化学氧化法是通过氧化剂失去电子和对目标物进行氧化的方法。Peng[15]等人报道了一条简单的路线来制备碳点，通过使用硫酸脱去水溶液中碳水化合物（如葡萄糖）的水，然后用硝酸将碳材料分解为独立的碳量子点。最后用含胺封端的化合物（4,7,10-三氧杂-1,13-十三烷二胺）来处理碳量子点，使其钝化。这些碳量子点的发射波长可以是通过不同的起始材料和硝酸处理的时间长短来调整。这种碳量子点能放出不同颜色的光和而且无毒无害，使其能够应用于实际的生活和科学研究中。

2.1.4热解法

热解法是通过加热分解有机物前驱体获得碳量子点的方法，具有广泛的应用性。2010年，Pan[16]等人使用聚苯乙烯-缩水甘油基甲基丙烯酸酯光子晶体作为前驱体合成碳量子点。

2.2自上而下法

自上而下制备方法简单，过程不复杂，但是可能会需要一些高昂的设备，无法普及制备;还有一种是将小分子作为原材料通过一系列的化学合成制备成小尺寸的碳量子点，将原材料氧化或热处理，经过一系列的制备工艺，得到碳量子点。虽然这些方法都可以用于碳点的合成，但它们大多涉及复杂的工艺、耗时(最多3天)、昂贵的起始材料或严格的实验要求。正是如此，碳量子点在分析化学中的应用有限，无法大规模生产。自上而下法主要包括电弧放电方法[1]、激光刻蚀方法[9]和电化学合成法[10]等。

2.2.1电弧放电方法

Xu等人[1]从电弧放电产生的灰尘中纯化单壁碳纳米管时首次发现了荧光碳点。他们首先利用硝酸氧化电弧烟尘,引入羧基基团,提高这种材料的亲水性。接着用PH为8.4的氢氧化钠溶液提取得到的沉积物,结果形成稳定的黑色悬浮液。用凝胶电泳进行分离悬浮液，得到单壁碳纳米管,短管状碳和荧光碳点材料。经过电泳分离得到不同尺寸的荧光碳点，在366 nm激发光下,发射出绿蓝、黄和橙色光。FT-IR表征手段证明荧光碳点表面带有羧基基团，,并且这种荧光碳点缺乏多环芳烃(PAHs)平面弯曲模式外的烷基C-H特征性，表明荧光碳点的发光起源并非来自于多环芳香烃，但是这种方法合成得到的碳点溶液荧光量子产率较低。

2.2.2激光刻蚀方法

激光刻蚀法:是通过激光束对碳靶进行照射，将纳米碳颗粒从碳靶上面剥落下来从而获得碳量子点的一种方法。Sun等人[17]将碳粉与黏合剂制成碳靶，以氩气为载气在高温(900°C) 水蒸气环境中，通过激光销蚀碳靶而得到碳前驱体,然后将其置于硝酸水溶液中加热回流，再以聚乙二醇进行表面修饰，从而获得具有光致发光特性的碳点。

2.2.3电化学合成法

电化学法的过程如下:在一定的电势下，以碳材料为工作电极，电解液在阳极被氧化后，碳纳米颗粒则从工作电极上剥离下来，再经表面钝化处理，碳纳米颗粒就转化为具有荧光性能的CQDs。2007年，Zhou课题组首次提出，由多壁碳纳米管为工作电极，配制0.1 mol/L的高氯酸四丁铵盐和乙腈溶液作电解液，施加循环电压循环1000次，合成了粒径均匀的发蓝色荧光的CQDs，其荧光量子产率为6.4%。CQDs 产生的机理是:在电压循环过程中，TBA+有机离子进入到多壁碳纳米管的缝隙中，破坏了其结构从而释放出了CQDs。但是，该方法制得的CQDs产量较低且合成过程无法在水溶液体系中进行。

2.3生物质衍生法

生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等。近年来，以环境友好、可再生的生物质资源特别是生物质废弃物作为碳源合成碳基量子点越来越受到科研工作者的关注，越来越多的生物质被用来合成碳基量子点。

3.荧光碳点的应用前景

碳量子点具有许多优异的性能，并且易于制备和功能化，无/低毒性和光稳定性高，从而在生物传感、生物成像、金属离子的检测和Ph传感等领域具有广阔的应用前景。

3.1生物传感

碳点具有多个优点，包括良好的光学性能和光化学稳定性，水溶性好，而且基本无毒且对环境友好。因此，在医学上可以应用于生物成像。Hus等人[18]通过煅烧绿茶，分散进高纯水中得到碳量子点溶液。这种方法得到的碳量子点溶液可以吸附在细胞 MCF-7 表面，在紫外光照射下发荧光。

3.2生物光学成像

碳点在生物光学成像中主要应用于细胞成像和活体成像

(1)细胞成像

碳点分子量只有传统荧光试剂的1/10，更容易通过内吞作用进入细胞内[19]，在生物成像方面具有广阔的应用前景，目前碳点已用于多种细胞的成像。Jiang 等[20]邻、间、对苯二胺作为反应前驱体，以甲醇为溶剂，合成的3种分别在365 nm激发光下呈现绿色、蓝色和红色荧光的碳点，均可用于人乳腺癌细胞MCF-7共聚焦成像。Wang等[21]以二氧化硅微球为载体通过水热法合成的草莓样碳点，经叶酸修饰后可用于肿瘤细胞的靶向生物成像。

不同的碳点，用于细胞成像时在细胞内的定位不同。黄贺等[22]以酪氨酸为碳源、乙二胺为钝化剂制备的蓝色荧光碳点，当浓度为200 ug/mL时用于人胚肾AD293细胞的标记，发现标记位置为细胞质，并未到达细胞核。而Kang 等[19]以含氮化合物多巴胺为前体合成的碳点具有多巴胺的功能基团，可以实现细胞核染色。姜杰等[23]以柠檬酸为碳源，苯二胺的3种同分异构体为氮源，制备的氮掺杂碳点,荧光量子产率高，用于正常组织细胞NIH3T3的荧光成像，发现荧光信号主要集中在细胞质中，在细胞核中也有分布。

(2)活体成像[24]

活体成像指在活体状态下，在细胞和分子水平上应用影像学方法对生物学过程进行定性和定量分析的一门科学，技术主要包括生物发光与荧光、同位素成像、X光成像等。通过活体成像技术可以观测活体动物体内肿瘤的生长及转移、感染性疾病的发展过程、特定基因的表达等生物学过程。在活体成像中，使用较多的动物是小鼠和斑马鱼。

2009年，Yang 等最先将碳点用于活鼠成像。2015年，Zheng 等[25]使用葡萄糖和天冬氨酸作为碳源制得的碳点，经尾静脉注入小鼠体内15 min后发现其主要集中在胶质瘤部位，说明碳点能够穿过血管壁,具有很好的选择性,可用作非侵害性胶质瘤诊断的荧光成像和标记试剂。Wu等[26]采用一种静脉注射抗肿瘤药物依托泊苷磷酸酯( VP16)作为前驱体制备的碳点，能在短时间内穿透细胞，即使在低温下也能发射荧光。小鼠皮下或静脉注射碳点后可检测到光信号，说明制备的碳点可作为一种低细胞毒性的生物显像剂用于体内外生物成像。

3.3金属离子的检测

一些金属离子，如Al3+、Hg2+和 Cu2+等不能生物降解并通过食物链在人体内累积造成各种健康问题。因此，金属离子检测是非常重要的，尤其是对重金属离子的检测[27,28],CDs和金属离子相互作用会引起CDs荧光信号的变化，因此CDs可作为一种荧光探针用于快速和灵敏地检测金属离子。Rong等人通过一锅固相热解柠檬酸和盐酸胍合成氮掺杂的碳点(N-C dots)，该碳点可作为开-关型的荧光探针检测Fe3+，其检测机理为动态和静态荧光猝灭,Liu等人使用巧克力作为原材料通过一步水热法合成荧光CDs，能够用于灵敏地、选择性地传感Pb2+，检测限低至12.7 nm[29]。由于制备过程简单和灵敏度高，荧光 CDs已经被逐渐地用于检测生物体内外的金属离子含量[30]。

3.4 pH传感

在生物体内pH的检测一直都受到广泛关注。以康乃馨为碳源合成荧光碳点用于pH双信号传感，利用该碳点pH依赖的荧光特性，建立了一种pH传感的新方法，当碳点溶液pH值在10.6到5的范围内变化时，其发光程度和溶液颜色也随之变化，且荧光强度与pH值呈线性关系，证明碳点具有从荧光强度和溶液颜色变化两方面对pH进行双信号传感的能力。

4.小结

荧光碳点作为一种新型的碳纳米发光材料，其有优异的生物相容性、良好的发光性能、简单的合成工艺、低廉的成本等优点，具有广阔的应用前景。碳点的制备方法虽然有很多种，但是有很多合成方法需要大量的实验仪器，复杂的反应条件，昂贵的试剂，复杂的后处理过程，同时合成的碳点荧光量子产率不高，不利于碳点的大批量生产。因此找到一种反应条件温和，后处理过程简便和碳源来源广阔，同时荧光量子产率较高的制备方法具有一定的研究意义。碳点具有诸多优良的特性而被广泛的应用于生物成像，生物传感，pH传感和金属离子的检测等方面，但是碳点的制备方法和分析应用研究仍需完善和提高。

参考文献格式请参考毕业论文正文模板

参考文献

# 黄冈师范学院本科生毕业论文（设计）文献综述评语

院（系）：化学化工学院

| 学生 姓名 | 徐心悦 | 专业 班级 | 化学1801班 | 成绩 评定 | 良好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 名称 | 荧光碳点的制备及其性能的研究 |  |  |  |  |
| 评语： 本文详细介绍了荧光碳点的主要合成方法及应用前景。该同学参考了大量的国内外文献，内容较充实，写作较规范，逻辑较清晰，结构较合理、、、、、、、、、基本达到文献综述的要求。 1. 评价要有针对性，同一组学生评语不要完全一致。请老师把关。 2. 评语不能过于简单，至少100字。 指导教师： 时间应该为2024年4月15日之前 2024年 4 月 10 日 |  |  |  |  |  |

说明：成绩评定分优秀、良好、中等、及格、不及格