学号:2018240340134

HUANGGANG NORMAL UNIVERSITY

本科毕业论文

BACHELOR  DISSERTATION

基于松球的碳点制备及荧光性能研究

THE PREPARATION OF CARBON DOTS BASED ON PINE BALL SHELL AND THEIR FLUORESCENCE PERFORMANCE STUDY

| 学 生: | 徐心悦 |
| --- | --- |
| CANDIDATE: | XU XINYUE |
| 指 导 教 师: | 蒋小春 |
| SUPERVISOR: | JIANG XIAOCHUN |
| 专 业: | 化学 |
| MAJOR： | CHEMISTRY |

中国  黄州

HUANGZHOU, CHINA

二零二三年五月

MAY，2023

毕业论文任务书

同学：

经学院毕业论文（设计）领导小组最后决定，将由    老师担任你毕业论文（设计）的指导教师，你将承担的毕业论文（设计）任务为  基于松球的碳点制备及荧光性能研究  。为了确保该项工作的顺利开展，请你在承接任务后，严格按照《黄冈师范学院本科生毕业论文（设计）工作管理办法》和有关规定，制订科学合理的工作计划，认真实施，并虚心接受指导老师的指导、督促、检查，力争圆满完成你毕业论文（设计）任务，达到学士学位论文的各项要求。

化学化工学院（盖章）

20 22   年   11  月  20  日

摘  要

碳量子点是一类具有优异荧光性能的碳纳米材料，由不到10 nm碳纳米颗粒组成。因其具有毒性低、生物相容性好、光稳定性优异等特点，近年来引起了广泛的关注。本文采用先炭化后水热的方法，以废弃物松球作为碳源，成功制备碳点。首先探究了炭化温度和炭化时间对制备碳点的影响，实验发现，最佳炭化温度和时间分别为450 ℃和2.0小时。所合成的碳点为淡黄色透明溶液，在紫外灯照射下，能发出强的蓝色荧光；通过XRD分析碳点的结晶度和结构，发现所制备的碳点属于无定型碳；用荧光分光光度计通过测量其荧光光谱对其光学性质进行表征，碳点的最大激发波长和发射波长分别为330 nm和420 nm;通过测量不同激发波长下的荧光光谱，发现激发波长对其最大发射波长有一定的影响。其次我们探究出了最佳前驱体用量和炭化时间分别为0.06 g 和24 h。探讨了pH和常见金属离子对碳点荧光猝灭的影响，研究结果发现合成的碳点比较稳定，其荧光强度几乎不受pH和常见金属离子的影响，但铜离子对荧光有较强的猝灭作用。进一步研究了不同浓度的铜离子对碳点猝灭程度的大小，发现碳点的猝灭程度与铜离子浓度具有较好的线性关系且线性范围较宽。最后通过加标回收法计算回收率为105％。

关键词：碳点；松球；荧光；Cu2+；猝灭

# ABSTRACT

Carbon quantum dots are a class of carbon nanomaterials with excellent fluorescence properties, consisting of less than 10 nm carbon nanoparticles. Because of their low toxicity, good biocompatibility and excellent photostability, they have attracted a lot of attention in recent years. In this paper, carbon dots were successfully prepared by using a charring followed by hydrothermal method with waste pine spheres as the carbon source. The effects of charring temperature and charring time on the preparation of carbon dots were firstly investigated, and it was found that the optimal charring temperature and time were 450 ℃ and 2.0 hours, respectively. The synthesized carbon dots were light yellow transparent solution, which could emit strong blue fluorescence under UV lamp irradiation; the crystallinity and structure of the carbon dots were analyzed by XRD, and the prepared carbon dots were found to be amorphous carbon; the optical properties were characterized by measuring their fluorescence spectra with a fluorescence spectrophotometer, and the maximum excitation and emission wavelengths of the carbon dots were 330 nm and 420 nm, respectively; by measuring the fluorescence spectra at different excitation By measuring the fluorescence spectra at different excitation wavelengths, we found that the excitation wavelength has a certain influence on the maximum emission wavelength. The results showed that the synthesized carbon dots were stable and their fluorescence intensity was almost independent of pH and common metal ions, but copper ions had a strong burst effect on the fluorescence. The effect of different concentrations of copper ions on the burst degree of carbon dots was further investigated, and it was found that the burst degree of carbon dots had a good linear relationship with the concentration of copper ions and a wide linear range. Finally, the recovery was calculated by the spiked recovery method as 105%.

Keywords: carbon dots; loose balls; fluorescence; Cu2+; burst

目录

摘  要	1

ABSTRACT	2

1.前言	1

2 实验部分	2

2.1仪器、材料与试剂	2

2.1.1仪器	2

2.1.2材料与试剂	3

2.2碳点的制备与纯化	3

2.3碳点溶液浓度的测定	4

2.4碳点的光学性质初探	5

2.5碳点结构表征	5

2.6不同pH值磷酸盐缓冲溶液的配制	5

2.7金属离子对碳点荧光强度的影响	5

2.8铜离子浓度对碳点荧光光谱的影响	6

2.9自来水中Cu2+的分析	6

3.结果与分析	7

3.1碳点的性质初探	7

3.1.1碳点溶液浓度的测定	7

3.1.2碳点溶液的外观实验	7

3.1.3碳点的光学性质	8

3.2不同激发波长下碳点的荧光发射光谱	9

3.3碳点荧光强度的影响因素	10

3.3.1炭化温度对碳点荧光强度的影响	10

3.3.2炭化时间对碳点荧光强度的影响	11

3.3.3炭化后粉末的量对碳点荧光强度的影响	12

3.3.4水热反应时间对碳点溶液荧光强度的影响	13

3.3.5 pH对碳点溶液荧光强度的影响	13

3.3.6金属离子对碳点溶液荧光强度的影响	14

3.3.7铜离子浓度对碳点溶液荧光强度的影响	15

3.4碳点的X-射线衍射谱图	16

3.5自来水样中Cu2+分析	17

4. 结论	18

参考文献	19

致谢	21

1.前言

碳点是一种新型的荧光纳米材料，其尺寸小于20纳米，主要由无毒的C、O、N元素组成。于2004年由Xu等[1]在用电泳法纯化产物时发现，2006 年由孙亚平教授以CDs命名[2]。碳点作为纳米材料，它通常具有多种轨道杂化特性。量子点是一种半导体的纳米粒子，通常是从Ge和Pb的混合物中提取出来的，其中掺杂了重金属，对环境有很大的危害[3]而且存在着不可忽视的毒性，因此在生物学的研究中受到了很大的限制。而CDs作为一种新型的荧光纳米材料，除了具备传统量子点已有的优势，它还具有毒性低、良好的生物相容性好、出色的光稳定性优异以及化学惰性好[4]等特点,因此，碳点是潜在以替代量子点的良好选择。也是这样的优势使得其在生物传感器、生物成像、金属传感器、医学成像设备和离子检测[5]等方面极具潜力。因此，继续探索碳点的优良合成方法是非常有意义的。

自从碳点发现以来，自下而上法和自上而下法都被用来生产碳点。自下而上的合成方式通常使用低分子量有机前体的炭化或聚合来生产碳点，这种方法近年来受到了很多关注，因为它可以更精确的控制合成条件以及所产生的碳点的形态和颗粒大小，以便进一步控制其荧光特性。“自下而上”的制备方法主要有：微波辅助法[6]、水热法[7]、化学氧化法[8]和热解法[9]。自上而下法的方法使用化学或物理方法来减少大型碳前驱体的尺寸，并产生纳米级的小颗粒。对于绿色天然物质，不仅在于具有原料来源广阔，获取方便的优点，还在于可以有效减少对化学品的使用和接触，还可以充分利用有机和健康的生物质资源，并可进行规模化制备[10]。自上而下法主要包括电弧放电方法[1]、激光刻蚀方法[11]和电化学合成法[12]等。各种各样的方法都已成功用于制备碳点。尽管存在多种生产荧光碳点的方法，但其中许多方法需要大量的测试设备、复杂的反应条件和昂贵的试剂，以及复杂的后处理过程，而且有些方法的荧光量子产率较低，不适合碳点的大规模生产[13]。因此发展一种具有温和的反应条件，后处理过程简便，荧光强度较高且荧光稳定性良好，同时碳源来源广泛对环境友好的新型制备方法具有一定的研究意义。

碳点有很多突出的特性，对于碳点的荧光特性，早期发表在文献中的碳点研究表明，碳点的发射波长随激发波长的变化而变化，这是碳点与传统半导体材料相比最独特的光学特性[14]。随着研究的继续，越来越多的报告指出，碳点发射的波长并不取决于激发波长[15]，这导致研究人员进一步研究发光机制。碳点具有良好的光学稳定性，由电氧化石墨制备的碳点在氙灯下照射6 h其荧光强度没有明显变化[16]。对于pH的影响，碳点的荧光强度没有发生明显变化。在2010年，Esteves小组提交了一篇关于应用碳点检测金属离子的论文[17]，发现金属离子对碳点的荧光有猝灭作用，由此提出了基于荧光碳点检测Hg2+的方法。

铜是一种重要的微量元素，经常在自然水域中发现，但高浓度的铜是有毒的，会损害肝脏和肾脏。此外，许多大脑疾病，如阿尔茨海默氏症和帕金森氏症，都与铜离子有关。因此，测量碱性离子的水平对一个人的健康非常重要。在众多检测铜离子的方法中，如电化学方法[18]、火焰原子吸收光度法[19]、检测锌液中微量铜离子[20]的分布模型以及基于荧光探针的铜离子检测。使用荧光方法进行检测具有操作简便、灵敏度高和环境友好等优点，因此荧光探针方法引起了研究人员的广泛关注，近年来，基于碳点的Cu2+纳米传感器已经被开发，发展非常迅速。

本实验采用先炭化后水热的方法，以来源丰富且价格低的松球作为原材料，成功制备碳点。水热合成法作为一种传统的化学方法，其操作简便、选择性好、成本低廉、所用仪器设备能耗低，被认为是最简单、最经济的制备方法之一。实验过程简单、无污染，符合绿色环保的可持续发展理念。实验中通过改变碳源的炭化温度和时间来探究制备高质量碳点的制备条件。经过实验发现，当炭化温度为450℃、炭化时间为2 h时，得到的碳点溶液荧光强度最高。利用XRD和荧光光谱对其进行结构和光学性质表征，发现所制备的碳点为无定型的碳点，具有良好的荧光性能，稳定性好。探讨了碳点溶液与各种金属离子之间的猝灭作用，最终发现，Cu2+对碳点溶液具有较强猝灭作用，并将该发现应用于检测自来水中的Cu2+，取得了令人满意的结果。

2 实验部分

## 2.1仪器、材料与试剂

- 2.1.1仪器

表1 仪器及产地

Table 1 Apparatus and producing area

| 仪器名称 | 产地 |
| --- | --- |
| 多功能粉碎机 | 永康市金穗机械制造厂 |
| SPS202F电子天平 | 梅特勒-托利多（常州）称重设备系统有限公司 |
| SX-4-13箱式节能电阻炉 | 上海浦东实验设备厂 |
| 数控超声波清洗器 | 昆山市超声仪器有限公司 |
| SHZ-D(Ⅲ)循环水式真空泵 | 巩义市予华仪器有限责任公司 |
| 电子天平 | 北京赛多利斯仪器系统有限公司 |
| 1000 μL移液枪 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 |
| 100 μL移液枪 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 |
| CARY Eclipse荧光分光光度计 | 美国VARIAN公司 |
| H-1850型离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |
| ZF-20D暗箱式紫外分析仪 | 上海宝山顾村电光仪器厂 |
| DELTA320pH计 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 |
| 旋转蒸发器RE-52AA | 海亚荣生化仪器厂 |
| DZ-2BCIV真空干燥箱 | 天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 粉末X-射线衍射仪XRD-6100 | 日本SHIMADZU |

- 2.1.2材料与试剂

松球来源于学校，氢氧化钠、氯化钴、氯化镁、氯化镍、氯化锰、氯化铜、氯化铅、氯化汞、氯化钠、氯化钾、氯化钙等均为分析纯，其中氢氧化钠、氯化钾、氯化钙、氯化钴、氯化镁、氯化镍、氯化锰、氯化铜出自于国药集团化学试剂有限公司，氯化钠产自于无锡市晶科化工有限公司，氯化汞出自于贵州省铜仁化学试剂厂。

- 2.2碳点的制备与纯化

碳点的制备过程如图1所示，将松球的外壳剥成片状，用超纯水清洗干净后放在真空干燥箱中90℃干燥脱水。将干燥后的松球外壳放入多功能粉碎机中粉碎，粉碎时间为两分钟左右，将粉碎的粉末过80目筛，得到松球壳粉末。用电子天平称取三份1.5克过筛的粉末放入坩埚中，置于马弗炉中在450℃下炭化两小时，冷却之后得到黑色粉末，再向反应釜中加入0.05克炭化好的粉末和15毫升超纯水，放入烘箱中180℃反应24小时。

将到的产物放入研钵中进行碾磨，并将炭化好的粉末倒入洁净的烧杯中，加入35毫升超纯水，放入超声波中超声30分钟，超声完毕之后，先用普通滤纸抽滤，再用孔径为0.22 μm的微孔滤膜抽滤，得到含有碳点的初始溶液。

图1 碳点制备的流程图

Fig.1  Flow chart of carbon point preparation process

- 2.3碳点溶液浓度的测定

取5个PE管，用分析天平称取每个PE管的质量，分别再加入1毫升碳点溶液，放入烘箱中（温度设置为100℃）中干燥2小时后称重，两次测定的质量差即为碳点的质量浓度，平行测定5次，取得的平均值即为碳点溶液的质量浓度。

- 2.4碳点的光学性质初探

取一定量的碳点溶液，装入到4 mL四通石英比色皿中用CARY Eclipse荧光分光光度计测定碳点原液的激发光谱和发射光谱。将狭缝宽度设定为5 nm，测定激发光谱时，设定发射光波长为420 nm；测定发射光谱时，将激发光波长设置为为330 nm。

为了探究激发波长对碳点发射光谱的影响，在激发波长250 nm-400 nm范围内每隔10 nm测一次荧光发射光谱。并记录在波长200 nm-600 nm的发射光谱。

- 2.5碳点结构表征

为了进一步探究碳点的结晶度和结构，利用XRD-6100型粉末衍射仪测定X射线粉末衍射（XRD）谱。取少量松球粉末、炭化后的松球粉末以及碳点粉末分别放在玻璃片上铺平，将x射线扫描范围设置为10度到60度，扫描速率为5°/min,测定结束后保存数据并导出。

- 2.6不同pH值磷酸盐缓冲溶液的配制

分别配制0.2 mol/L的磷酸二氢钠和磷酸氢二钠溶液，将他们按照不同的比例混合均匀，借助DELTA 320 pH计，用1.0 mol/L的NaOH和1.0 mol/L的HCl溶液在pH计上对缓冲溶液的pH值进行校准，分别得到pH为5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0的缓冲溶液，再分别取5 mL上述溶液于100mL容量瓶中定容，备用。

- 2.7金属离子对碳点荧光强度的影响

①取30 µL超纯水于四通石英比色皿中，再加入3 mL碳点原液，混合均匀，用荧光分光光度计在激发波长为330 nm，发射波长为420 nm条件下，测定荧光强度（F0）。

②分别配制浓度为0.01 mol/L的Ca2+、Mg2+、Cu2+、Zn2+、Mn2+、Co2+、Ni2+、Hg2+、Pb2+和0.1 mol/L的Na+、K+的金属盐溶液，取3 mL碳点原液加入四通石英比色皿中，并用100 µL移液枪取上述金属离子盐溶液30 µL分别加入其中，混合均匀，分别测定加入金属离子后碳点溶液在330 nm处的荧光强度，记为F，并计算出其相对荧光强度(△F=F/F0)。

- 2.8铜离子浓度对碳点荧光光谱的影响

①将上述配制好的浓度为0.01 mol/L的Cu2+溶液稀释成浓度为1.0×10-2、5.0×10-3、1.0×10-3、5.0×10-3、1.0×10-4、5.0×10-4 mol/L的Cu2+溶液，备用。

②向四通石英比色皿中加入3 mL碳点原液，再用100 µL移液枪取30 µL超纯水，混合均匀，在激发波长为330 nm时测发射光谱定碳点的发射光谱。

③向装有3 mL碳点原液的四通石英比色皿中加入30 µL不同浓度的铜离子盐溶液，混合均匀，在激发波长为330 nm时测发射光谱定碳点的发射光谱。

## 2.9自来水中Cu2+的分析

①将碳点溶液稀释十倍，取3 mL稀释后的碳点溶液于四通比色皿中，用荧光分光光度计测定其荧光强度(F0),将发射波长设定为420 nm、激发波长为330 nm。

②分别配制浓度为5.0×10-2 mol/L、 4.0×10-2 mol/L、2.5×10-2 mol/L、2.0×10-2 mol/L、1.0×10-2 mol/L、5.0×10-3 mol/L、 2.5×10-3 mol/L、1.0×10-3 mol/L、7.5×10-4 mol/L、5.0×10-4 mol/L、1.0×10-4 mol/L的铜离子溶液，然后用移液枪取30 µL上述浓度的Cu2+分别加入到3 mL稀释后的碳点溶液中，此时的铜离子被稀释了100倍，分别测定在发射波长为420 nm、激发波长为330 nm处的荧光强度F。

③用移液枪取3 mL稀释十倍的碳点溶液于四通比色皿中，然后用取30 µL自来水加入到碳点溶液中，混匀，用荧光分光光度计测定其发射波长在420 nm、激发波长330 nm处的荧光强度。用自来水配制浓度为0.2 mol/L的铜离子盐溶液后将浓度稀释为2.0×10-2 mol/L，再取3 mL稀释十倍的碳点溶液于四通比色皿中，然后取30 µL自来水配制的Cu2+加入其中（此时铜离子浓度为2.0×10-4 mol/L），混匀，同样用荧光分光光度计测定其发射波长在420 nm、激发波长330 nm处的荧光强度，平行测定四次，取平均值。

- 3.结果与分析

- 3.1碳点的性质初探

- 3.1.1碳点溶液浓度的测定

碳点的浓度一般用质量浓度来表示，经实验检测碳点质量浓度为0.85 mg/mL。

- 3.1.2碳点溶液的外观实验

b

b

a

a

图2 日光和紫外光（365 nm）下碳点的照片

Fig.2 Photos of carbon dots in sunlight (a) and ultraviolet light (365 nm) (b)

图2（a）是碳点溶液日光照射下的颜色，可明显看出为淡黄色、均一、透明的溶液；图2（b）将该溶液置于紫外光下照射，能发射出蓝绿色荧光。

- 3.1.3碳点的光学性质

图3 碳点的激发光谱与发射光谱

Fig.3 Excitation spectrum and emission spectrum of carbon dots

图3是碳点溶液的发射光谱和激发光谱，从图中可以看出碳点的最大激发波长在330 nm左右。当用330 nm的光激发碳点时，它的最大发射波长在420 nm左右。

3.2不同激发波长下碳点的荧光发射光谱

图4 激发波长对碳点荧光光谱的影响

Fig.4 Effects of excitation wavelength on fluorescence spectra of carbon dots

图4是选择激发波长在250 nm-420 nm范围内，以10 nm为增加量，测得的碳点的荧光发射光谱。从图中可以看出，激发波长为330 nm时荧光强度最大。激发波长在250-330 nm之间变化时，碳点的最大发射波长基本没有什么变化。激发波长在330 nm-400 nm之间，最大发射波长与激发波长呈正相关关系，而荧光强度随着激发波长的增大逐渐减小。这说明了碳点的荧光光谱与激发光谱存在着一定的依赖关系。

- 3.3碳点荧光强度的影响因素

- 3.3.1炭化温度对碳点荧光强度的影响

图5 不同炭化温度下所得碳点的荧光光谱

Fig.5 Fluorescence spectra of carbon dots at different temperatures

查阅文献发现炭化温度[21]也会影响到碳点的荧光性能，为了得到高质量的碳点，我们进一步探索了炭化温度和炭化时间对所制备的碳点的荧光性能的影响。图5是炭化时间为2小时，在温度分别为400 ℃、420 ℃、440 ℃、450 ℃、460 ℃、480 ℃、500 ℃、550 ℃下合成的碳点的荧光光谱（激发波长为330 nm）。

从图中可以看出当马弗炉的炭化温度为450 ℃时，合成的碳点荧光强度最大，炭化温度过高或者炭化温度过低都会导致碳点的荧光强度降低。分析原因可能是因为炭化温度过低（400 ℃）会导致一部分松球粉末炭化不完全，炭化温度过高（500 ℃）会导致一部分松球粉末灰化，所以本次实验选择的最佳炭化温度为450 ℃。

- 3.3.2炭化时间对碳点荧光强度的影响

图6 炭化时间对碳点荧光光谱的影响

Fig.6 Effects of carbonization time on fluorescence spectra of carbon dots

研究发现炭化时间[21]也会影响所制备的碳点的荧光强度，图6是在炭化温度为450，在炭化时间分别为1小时、1.5小时、2小时、2.5小时下合成碳点的荧光光谱（激发波长为330 nm）。

从图中可以看出，当炭化时间由1 h增加到2 h，合成碳点的荧光强度是不断增强的；当炭化时间大于2 h，合成的碳点荧光强度减小；在2 h时合成的碳点荧光强度最大，所以本次实验选择的最佳炭化时间为2 h。

- 3.3.3炭化后粉末的量对碳点荧光强度的影响

图7 前驱体用量对碳点溶液荧光强度的影响

Fig.7 Effect of precursor dosage on the fluorescence intensity of carbon dot solution

为了进一步研究影响碳点荧光强度的因素，我们还考察了水热法中炭化后粉末的量对所制备碳点荧光强度的影响。图7是用分析天平分别称取不同质量（0.05 g、0.06 g、0.07 g、0.08 g）的炭化后粉末的量所测出来的荧光发射光谱。

从图中可以看出，当炭化后粉末的量为0.06 g时，碳点的荧光强度最强。分析原因可能是炭化粉末量太少，碳点比较少，碳点荧光强度就弱；炭化粉末太多，在反应釜充分反应之后，碳点溶液颜色过深，自身会吸收部分光，所以荧光强度降低。

3.3.4水热反应时间对碳点溶液荧光强度的影响

图8 水热反应时间对碳点溶液荧光强度的影响

Fig.8 Effect of hydrothermal reaction time on the fluorescence intensity of carbon dot solution

接着我们探究了水热反应时间对碳点溶液荧光强度的影响，图8是用分析天平称取0.06 g炭化后粉末的量放入反应釜中，然后将反应釜放至烘箱中分别反应18小时、24小时、36小时（温度设置为180 ℃）所测出来的荧光发射光谱。从图中可知反应时间为24小时所得的碳点荧光强度最强。

3.3.5 pH对碳点溶液荧光强度的影响

图9 酸度对碳点溶液荧光强度的影响

Fig.9 Effect of acidity on fluorescence intensity of carbon dots solution

我们还研究了加入不同pH值的磷酸盐缓冲溶液后，碳点荧光强度的变化。取1 mL碳点原液到4 mL的四通石英比色皿中，再加入2 mL 0.01 mol/L 不同pH的磷酸盐缓冲液，混合均匀。然后用荧光分光光度计测定碳点溶液的荧光强度（激发波长设置为330 nm,发射波长为420 nm）。所测得的荧光光谱图如图9所示，从左到右pH值分别为5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0。从图中可以看出在pH 5~9范围内，碳点的荧光强度几乎不随溶液的pH值变化，说明碳点溶液具有良好的耐酸碱性，做制备的碳点溶液具有良好的稳定性。

- 3.3.6金属离子对碳点溶液荧光强度的影响

图10 金属离子对碳点溶液相对荧光强度的影响

Fig.10 Effects of mental ions on the relative fluorescence intensity of carbon

dots solution

图10是不同金属离子盐溶液对碳点相对荧光强度的影响。从图10中可以看出0.01 mol/L 的Hg2+、 Pb2+、 Mn2+、Ni2+、Co2+、Ca2+、 Mg2+以及0.1 mol/L的Na+、 K+、 Zn2+对碳点的荧光强度都基本没什么影响，而Cu2+对碳点的荧光强度影响很明显，即Cu2+对碳点的荧光猝灭作用最大，说明碳点对铜离子有较好的选择性。查阅资料得知可能是因为碳点表面上有电子转移到了铜离子的导带上从而引起了动态猝灭[22]。

- 3.3.7铜离子浓度对碳点溶液荧光强度的影响

图11 Cu2+浓度对碳点溶液的荧光光谱的影响

Fig.11 Effects of Cu2+ of concentrations on fluorescence intensity of carbon dots solution

为了进一步了解铜离子对碳点的猝灭作用，我们用荧光分光光度计测定了向碳点溶液中加入不同浓度铜离子后碳点的荧光强度。所测得的荧光光谱图如图11所示，从图中可以看出，铜离子浓度越大，对碳点溶液的猝灭作用就越明显。查阅相关文献，得知引起猝灭的主要原因有静态猝灭和动态猝灭[23]。静态猝灭是指

3.4碳点的X-射线衍射谱图

图12 松球粉末、炭化后松球粉末、纯化碳点粉末和水热法合成碳点粉末的X-射线衍射谱图

Fig. 12 X-ray diffraction spectrogram of carbon point powder was synthesized by the methods of pine ball powder, carbonized pine ball powder, purified carbon point powder and hydrothermal method

图12中a、b、c、d分别是松球粉末、炭化后松球粉末、纯化碳点粉末和水热法合成碳点粉末的X-射线衍射谱图，设置扫描角度为10°～60°，扫描速度为5°/min。 得到的X-射线衍射谱图峰值比较宽，说明合成的碳点属于无定型的碳。3.5自来水样中Cu2+分析

图13 碳点溶液荧光猝灭程度(F0/F)与Cu2+浓度之间的关系

Fig.13 Relationship between fluorescence quenching degree ( F0/F ) of carbon dots solution and Cu2+ concentration

图13为碳点溶液猝灭能力与Cu2+浓度之间的线性关系曲线，其中F0是碳点溶液的荧光强度，F是加入Cu2+之后的荧光强度。由图可明显观察到Cu2+浓度在5.0×10-6~5.0×10-4 mol/L范围内，与 F0/F 值呈现良好的线性关系，其线性方程为y= 0.73308x+1.15306，相关系数R2=0.99577。

表3 检测自来水中的Cu2+

Table 3 Determination of Cu2+ in tap water

|  | 荧光强度 |  |
| --- | --- | --- |
| 碳点溶液 |  | 223.465 |
| 碳点溶液+自来水样 |  | 192.140 |
| ①碳点溶液+Cu2+标样 ②碳点溶液+Cu2+标样 ③碳点溶液+Cu2+标样 ④碳点溶液+Cu2+标样 |  | 82.688 82.738 82.621 82.705 |

由表中的数据，计算平均荧光强度F=82.688，根据碳点溶液猝灭能力与Cu2+浓度之间的线性关系可求得自来水中的铜离子浓度为0.0136 mmol/L即0.8704 mg/L，标准样品中铜离子的浓度为0.21 mmol/L, 由此可以算出该方法的回收率为105%。

# 4. 结论

- 以廉价易得的松球为原材料，采用先炭化后水热加热的方法合成碳点，实验过程简单、安全性高、产物无污染，符合绿色化学思想。

- 炭化温度和炭化时间的选择对高质量碳点的合成都非常重要，实验探究得出最佳炭化温度为450 ℃，最佳炭化时间为2 h。

- 通过对炭化后粉末的量的研究，发现最佳前驱体用量为0.06 g。

- 通过测定不同时间下水热合成法合成的碳点溶液荧光强度，发现最佳时间为24小时。

- 对合成的碳点溶液进行了荧光性能表征，结果显示最大激发波长是330 nm，最大发射波长是420 nm,当激发波长在250-330 nm之间变化时，碳点的最大发射波长基本没什么变化，当激发波长在330 nm以后变化时，碳点的最大发射波长会红移。

- 通过测定不同pH值的磷酸盐缓冲溶液对碳点溶液荧光强度的影响，发现该碳点具有较好的耐酸碱性。

- 通过测定松球粉末、炭化后松球粉末和碳点粉末的X-射线衍射谱图，发现合成的碳点属于无定型的碳。

- 通过研究不同金属离子对碳点荧光光谱的影响，发现所制备的碳点有较好的选择性且对铜离子有良好的选择性。进一步研究表明荧光猝灭程度与Cu2+浓度存在一定的线性关系，其线性方程为y= 0.73308x+1.15306，线性关系数R2为0.99577，线性范围为5.0×10-6~5.0×10-4 mol/L。基于此，用来检测自来水中的铜离子，发现铜离子的浓度为0.0136 mmol/L，回收率为105%，结果令人满意。

- 参考文献

- Xu X, Ray R, Gu Y, et al. Electrophoretic Analysis and Purification of Fluorescent Single-Walled ,,,m,Carbon Nanotube Fragments[J]. Journal of the American Chemical Society, 2004, 126(40): 12736-12737.

- Zuo P, Lu X, Sun Z, et al. A review on syntheses, properties, characterization and bioanalytical applications of fluorescent carbon dots[J]. Microchimica Acta, 2016, 183(2): 519-542.

- 高辉,陆雨洁,黄美线,陈卜熙,陈健,陈国庆. 一种橙红荧光碳点及其制备方法[P]. 江苏省：CN113265248B,2022-04-26.

- Jahanbakhshi M, Habibi B. A novel and facile synthesis of carbon quantum dots via salep hydrothermal treatment as the silver nanoparticles support: Application to electroanalytical determination of H2O2 in fetal bovine serum[J]. Biosensors & Bioelectronics, 2016, 81: 143-150.

- 刘娟娟, 陈永雷, & 陈兴国. (2020). 新型荧光碳点的制备及其在微量金属离子测定中的应用. 岩矿测试, 39(2), 14.

- 张宇恒,李永琪,杨照宇,孙中琦,侯娟.微波辅助法快速制备荧光碳点并用于指纹识别[J].广东化工,2019,46(11):19-22+24.

- 庞纪平,江英霞,颜范勇,施锦辉.荧光碳点的制备及其在I-检测中的应用[J].天津工业大学学报,2021,40(05):62-67.

- 梁倩,王贵龙,蔡政汉,汪雪琴,黄彪.氧化法制备荧光碳点及其应用[J].林产化学与工业,2018,38(03):90-96.

- 卢翠英,曹元甲,张智文,冯磊,王震. 一种煤焦油沥青原位热解法制备碳纳米管的方法[P]. 陕西省：CN113772659A,2021-12-10.

- 刘文，李婷婷，张冰，等.基于绿色天然物质合成荧光碳点及其性质和应用综述[J].材料导报，2019, 33(03): 402-409

- Sun Y P, Bing Z, Yi L, et al. Quantum-Sized carbon dots for dright and colorful photoluminescence[J]. Journal of the American Chemical Society, 2006, 128(24): 7756-7757

- Zhou J, Booker C, Li R, et al. An Electrochemical Avenue to Blue Luminescent Nanocrystals from Multiwalled Carbon Nanotubes[J]. Journal of the American Chemical Society, 2007, 129(4): 744-745.

- 胡耀平．荧光碳点的合成、表征和形成机理及其传感作用研究[D]．南京：南京大学，2015．

- 陈叶青，林君.荧光碳点的制备、发光性质及其机理[J].黑龙江大学自然科学学报，2018, 35(06): 678-704+628

- Tang L, Ji R, Li X, et al. Energy-level structure of nitrogen-doped graphene quantum dots[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1(32): 4908-4915

- Zhao, Goldfarb. Synthesis of lamellar mesostructures with nonamphiphilic mesogens as templates[J]. Chemistry of Materials, 2008, 8(11): 2571-2578

- Esteves V I, Duarte A C. Differences between humic substances from riverine, estuarine, and marine environments observed by fluorescence spectroscopy[J]. Clean – Soil Air Water, 2010, 28(7): 359-363

- 杨海波，周文慧，甄雪，等．银纳米线柔性电极的制备及电化学方法测定水中微量铜离子[J]．分析化学，2018, 46(03): 446-453．

- 朱红求，吴书君，李勇刚，等．基于分区建模的锌液痕量铜离子光谱检测方法[J].光学学报，2019, 39(02): 411-419．

- 吴欣然．新型氮掺杂碳量子点的制备及其在荧光探针及电化学传感中的应用[D]．南京：东南大学，2018．

- 沈冬君. 碳点荧光性能的调控及其荧光猝灭的研究[D]. 西南大学, 2015.

- 石佳,奥美珍，马媛媛，等.氮磷共掺杂碳点的合成及其对Co2+的检测[J].化学研究与应用，2018, 30(11): 1843-1849

- 丁玲，肖文，钱诗卉，等.碳量子点荧光猝灭法检测Hg2+及其猝灭机理研究[J].武汉科技大学学报，2019, 42(02): 111-116

- 致谢

行文至此，意味着我的本科生生涯也即将结束。大学四年的时光里有喜悦、有沮丧、有意外的收获也有遗憾，这些都是生活的一部分，也将成为我二十来岁的青春的一部分。人们总说时光匆匆，确是如此，学生时代终是落下了帷幕，比预想之中来得快些。

首先，我要感谢我的导师蒋小春副教授几个月来对我的帮助。十分感谢您从繁忙的工作日程中抽出时间耐心地予以我指导，从选题到定稿收获良多。您的语音总是那么温柔、充满亲和力，缓解了我能力有限的窘迫感。

其次，我要感谢朋友们的陪伴，无论是探讨人生哲理还是日常傻瓜玩笑都给予了我很多能量。朋友，生命中最美的两个字!这一年属实不易，编制的减少、疫情的阻挠、升学政策的变化都为毕业季平添了几分烦恼和忧虑。毕业后各奔东西是免不了的，但愿常聚。

接着，我想感谢学院的许多老师，他们在传授知识的同时也向学生传递着自身的信仰和能力，课堂之上筑梦学子前行，他们是老师亦是友好的朋友。是他们自上岗以来他不分早晚节假日实时传递着疫情的动态，守护同学们的安康，为我们树立了敬业的榜样，对此我想说一声幸苦了!

最后，我要感谢我的父母、我的家人，他们一直默默鼓励和关心着我，谢谢他们二十年来对我的悉心教导和关心爱护，走出校园，即将踏上社会无疑会面对很多未知的困难，希望自己能勇敢坚强，时常乐观，不忘学习。奋斗之余，不忘记回报父母和社会。

最后的最后，我要向在百忙之中抽出时间对本论文进行评审并提出宝贵意见的各位老师表示衷心的感谢。

黄冈师范学院化学化工学院 化学1801徐心悦